目录

序言	2

一、零件的分析	2

（一）零件的作用	2

（二）零件的工艺分析	2

1. 以大孔（Ø22F8）为中心的加工表面	2

2. 以叉脚为中心的加工表面	3

3. 主要技术要求及其对加工的影响	3

（三）零件加工的技术难点	4

二、工艺规程设计	4

（一）生产纲领与生产类型的确定	4

（二）毛坯制造形式的确定	4

1. 毛坯材料的确定	4

2. 毛坯制造方法的确定	5

（三）基面的选择	5

1. 粗基准的选择	5

2. 精基准的选择	5

（四）制订工艺路线	6

1. 工艺路线方案一（以毛坯外圆定位，先面后孔）	6

2. 工艺路线方案二（以毛坯铸孔定位，先孔后面）	6

3. 两方案的分析比较与最终确定	7

4. 加工顺序的安排原则	7

（五）重点工序设计——铣大头圆筒两端面（工序Ⅰ）	7

1. 工序任务与技术条件	7

2. 定位基准与装夹方案的确定	8

3. 机床与刀具的选用	8

4. 加工余量的确定	8

5. 切削用量的确定	8

6. 时间定额与设备负荷	9

（六）其余工序简述	10

（七）热处理工序及其作用	11

1. 调质（HB229—269）	11

2. 高频淬火（HRC50—58，硬化层深度 1.2—2.5 mm）	11

（八）工艺文件的填写	12

三、夹具设计	12

（一）问题的提出	12

（二）夹具设计	12

1. 定位基准的选择	12

2. 对刀装置与夹具在机床上的安装	13

3. 切削力与夹紧力的计算	13

4. 定位误差分析	14

5. 夹具设计及操作的简要说明	15

（三）夹具体主要技术要求	16

参考文献	16

倒挡拨叉机械加工工艺规程及专用夹具设计

设计题目：倒挡拨叉机械加工工艺规程及工艺装备设计　　年产量：10 万件

# 序言

机械制造工艺学课程设计是在我们学完了大学的全部基础课、技术基础课以及大部分专业课之后进行的。这是我们在进行毕业设计之前对所学的各门课程一次深入的综合性的总复习，也是一次理论联系实际的训练，因此它在我们的四年大学生活中占有重要的地位。

就我个人而言，我希望通过这次课程设计对自己将来可能从事的技术工作进行一次适应性训练，从中锻炼自己分析问题、解决问题的能力，为今后参加工作打下一个良好的基础。

本次设计的题目是设计倒挡拨叉的机械加工工艺规程及工艺装备，年产量 10 万件。设计内容主要包括：零件图一张、毛坯图一张、机械加工工艺过程综合卡片一张、夹具总装图一张、夹具体零件图一张、设计说明书一份。其中，本说明书以大头圆筒两端面的铣削工序及其专用夹具为重点，其余工序作简要说明。

由于能力所限，设计中尚有许多不足之处，恳请各位老师给予指教。

# 一、零件的分析

## （一）零件的作用

题目所给的零件是倒挡拨叉，用于汽车变速器的倒挡换挡机构。

拨叉的大头圆筒内孔（Ø22F8）装在变速器的换挡叉轴上，叉身与叉脚从大头圆筒处伸向一侧，叉脚卡在倒挡滑动齿轮的环槽内。换挡时，驾驶员通过操纵机构使拨叉绕叉轴摆动或沿叉轴移动，叉脚即拨动倒挡滑动齿轮沿花键轴移动，使其与倒挡惰轮进入啮合或退出啮合，从而实现倒挡的挂挡与退挡。

由此可见，拨叉的作用是传递操纵机构传来的换挡力，并保证滑动齿轮准确地移动到啮合位置。零件在工作时主要承受两类载荷：一是换挡瞬间的冲击载荷；二是拨叉叉脚与齿轮环槽之间相对滑动产生的摩擦力与磨损。因此对零件的要求是——叉体心部应具有足够的强度和韧性，叉脚工作表面应具有较高的硬度和耐磨性。零件图的技术要求正体现了这两方面的要求：整体调质处理，硬度 HB229—269；所指表面高频淬火，表面硬度 HRC50—58，硬化层深度 1.2—2.5 mm。

## （二）零件的工艺分析

倒挡拨叉由大头圆筒、叉身（弧形连接板）和两个叉脚三部分组成，材料为 ZG310-570 铸钢。分析零件图可知，零件的主要加工表面可归纳为以下两组。

### 1. 以大孔（Ø22F8）为中心的加工表面

这一组加工表面包括：

- 大头圆筒的内孔 Ø22F8（+0.053 / +0.020），表面粗糙度 Ra1.6～3.2 μm；

- 大头圆筒的两个端面，两端面之间的轴向距离为 56 mm（短端 27 mm、长端 29 mm），表面粗糙度 Ra3.2 μm；

- 大头圆筒的外圆 Ø40 及 Ø36，其中前端台阶外圆 Ø36 与 Ø22 孔有同轴要求（图中以 Ø22F8 孔轴线为基准标注跳动要求）；

- 大头凸耳上的 Ø8H9 孔及凸耳端面，该孔对 Ø22 孔轴线的位置度公差为 Ø0.1 mm。

其中最主要的加工表面是 Ø22F8 孔和圆筒的两个端面。

### 2. 以叉脚为中心的加工表面

这一组加工表面包括：

- 叉口的两侧面——叉口宽度尺寸 12（0 / −0.35）mm 及 12（−0.2 / −0.35）mm，表面粗糙度 Ra3.2 μm；

- 叉脚两端面——叉口内距尺寸 166（+0.4 / +0.2）mm、叉脚厚 30 mm 及 10 mm 的两端面；

- 叉脚端部的 45°±15′ 斜面、R10 圆角以及各处的 1×45° 倒角和 20±0.2 mm 尺寸。

叉身外形（R136、R126、R110 弧形轮廓及两侧 50° 斜面、R3、R5 等）为非配合表面，精度要求低，由铸造直接保证，不进行机械加工。

### 3. 主要技术要求及其对加工的影响

| 技术要求 | 数值 | 对加工的意义 |
| --- | --- | --- |
| 圆筒两端面轴向距离 | 56 mm | 阶梯面 27、29 直接由本工序保证，是决定叉轴轴向位置的关键尺寸 |
| 端面对 Ø22 孔轴线的垂直度 | 0.1 mm | 保证拨叉沿叉轴移动时不歪斜，须在定位基准与加工顺序上予以保证 |
| Ø22 孔 | Ø22F8（+0.053/+0.020） | 与换挡叉轴配合，IT8 级；采用钻—扩—铰方案，铰孔保证尺寸与粗糙度 |
| Ø8H9 孔对 Ø22 孔轴线的位置度 | Ø0.1 mm | 定位销孔，须用钻模（专用夹具）保证位置精度 |
| 叉口宽 12（0/−0.35） | 12 mm | 与齿轮环槽厚度配合，须粗铣、精铣分两次走刀 |
| 两叉脚同侧端面错开量 | ≤0.15 mm | 影响拨叉与环槽的接触状态，须在同一次装夹中铣出 |
| 调质 | HB229—269 | 改善切削性能并获得强韧兼备的心部组织 |
| 所指表面高频淬火 | HRC50—58，层深 1.2—2.5 mm | 提高叉脚工作表面耐磨性，为最终热处理，须安排在精加工之后 |

由以上分析可知，零件加工的关键在于两个方面：一是 Ø22F8 孔本身的尺寸精度与表面质量；二是各表面之间（尤其是两端面与孔轴线、Ø8H9 孔与孔轴线）的位置精度。因此在制订工艺规程时，应当遵循先面后孔、先基准后其他、先粗后精的原则。

## （三）零件加工的技术难点

- 零件为叉形薄壁铸钢件，刚性差。 叉身是一块弧形薄板，叉脚又悬伸在外，加工时受力、受热都容易产生变形，因此夹紧力不能过大，切削用量不宜过高，并应尽量在同一次装夹中完成有相互位置要求的表面的加工。

- 毛坯为铸件，加工余量不均匀。 砂型铸造的表面粗糙、尺寸公差大（CT8～CT10），孔还有拔模斜度，因此粗基准的选择与加工余量能否保证"见光"成为关键。

- 两端面的平行度与轴向尺寸 56 mm 要求较高。 两端面须在一次装夹中分粗铣、精铣完成，避免二次装夹引入误差；两叉脚的同侧端面错开量不大于 0.15 mm 的要求也须在同一工位中一并保证。

# 二、工艺规程设计

## （一）生产纲领与生产类型的确定

按任务书，零件年生产纲领 N = 100 000 件/年。取机械行业通用数据：全年工作日 d = 306 天，两班制生产，设备年时基数 F = 4 600 h。

| 参数 | 计算式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 年生产纲领 N | 任务书给定 | 100 000 件/年 |
| 年工作日 d | 全年扣除公休与节假日 | 306 天 |
| 设备年时基数 F | 两班制 | 4 600 h |
| 日产量 | N / d = 100 000 / 306 | 327 件/天 |
| 班产量 | 327 / 2 | 163 件/班 |
| 生产节拍 r | F × 60 / N = 4 600 × 60 / 100 000 | 2.76 min/件 |

生产纲领 10 万件/年，零件属中小型铸件，故生产类型为大批大量生产。生产类型的确定决定了后续各项设计的选择：

- 毛坯采用机器造型的砂型铸造，以获得较高的生产率与精度；

- 工艺装备采用专用夹具、专用刀具和专用量具；

- 工序划分宜细，按工序分散原则配置设备，便于组织流水生产；

- 工序设计时须计算时间定额并校核设备负荷，保证设备的负荷率均衡。

## （二）毛坯制造形式的确定

### 1. 毛坯材料的确定

零件图上未直接标注材料牌号，但可由技术要求反推：

| 图纸技术要求 | 推断依据 |
| --- | --- |
| 未注铸造圆角 R2、未注拔模斜度不大于 2° | 毛坯是铸件 |
| 调质硬度 HB229—269 | 材质是钢（"调质"为钢的热处理工艺） |
| 高频淬火 HRC50—58、硬化层 1.2—2.5 mm | 表面淬火要求含碳量 ≥0.35%，属中碳钢或中碳低合金钢 |
| 承受换挡冲击与弯曲载荷 | 需保证足够的强度与韧性 → 中碳铸钢 |

按 GB/T 11352—2009《一般工程用铸造碳钢件》，取 ZG310-570（C≤0.50%）。其力学性能为：ReH≥310 MPa、Rm≥570 MPa、A≥15%、Z≥21%、Akv≥24 J；手册中的应用举例为"重负荷零件，如联轴器、大齿轮、缸体、机架、制动轮等"。

排除的其他牌号：ZG230-450（C≤0.30%）含碳量太低，淬不到 HRC50—58；ZG340-640（C≤0.60%）塑性、韧性低，裂纹敏感，承受冲击不合适。

### 2. 毛坯制造方法的确定

年产量 10 万件属大批大量生产，零件为中小型叉形铸钢件，采用砂型铸造：

- 砂型类别：湿型（粘土砂）。不需烘干、成本低，便于机械化、自动化造型，适合大批大量生产的中小件；

- 造型方法：机器造型。生产率和精度均高于手工造型，可满足 CT9～CT10 级精度要求；

- 孔的铸出：大头圆筒的孔铸出 Ø19 通孔（单边留 1.5 mm 加工余量给后续钻—扩—铰）。铸出该孔有两个作用：一是为本工序及后续工序提供定位基准，二是减少孔加工的切削工作量，节省材料和工时；

- 拔模斜度与铸造圆角：按图纸技术要求，未注拔模斜度不大于 2°，未注铸造圆角 R2。

依据：《机械设计手册》（第 5 版）第 1 卷第 4 篇表 4.2-2、表 4.2-3（铸造方法及适用范围）；GB/T 6414—2017《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量》。

## （三）基面的选择

基面的选择是工艺规程设计中的重要工作之一。基面选择得正确与合理，可以使加工质量得到保证、生产率得以提高；否则，加工工艺过程中会问题百出，甚至造成零件大批报废。

### 1. 粗基准的选择

对于本零件，遵守粗基准的选择原则：

- 零件的大头圆筒外圆 Ø40 是整圆，且是后续各工序的主要定位表面，因此选取大头圆筒外圆作为粗基准，利用 V 型块定位，限制 2 个移动和 2 个转动自由度；

- 以毛坯的一端面作轴向定位基准，限制 1 个移动自由度。由于大头圆筒两端面均需加工，且加工后互为基准，故绕孔轴线的转动不影响两端面的加工要求，属于不完全定位，但能够满足加工要求；

- 选择不加工表面（圆筒外圆）作粗基准，可以保证加工表面与不加工表面之间的位置关系，使加工余量均匀——这一点对砂型铸件尤其重要。

### 2. 精基准的选择

精基准的选择主要考虑基准重合与基准统一两个原则：

- 加工 Ø22F8 孔时，以大头圆筒两端面为主要定位基准（限制轴向移动与两个转动），以外圆 Ø36 或 Ø40 定位限制两个移动，使钻—扩—铰的进给方向垂直于已加工端面，从而直接保证端面对孔轴线的垂直度要求；

- 加工 Ø8H9 孔、叉口及叉脚端面时，以Ø22F8 孔与一端面作为统一基准（一面两销或心轴定位），使各工序基准统一，减少基准转换误差；

- 当设计基准与工序基准不重合时，应进行尺寸换算，这一点在后面的工序设计中不再重复。

## （四）制订工艺路线

制订工艺路线的出发点，应当是使零件的几何形状、尺寸精度及位置精度等技术要求能得到合理的保证。在生产纲领已确定为大批大量生产的条件下，可以考虑采用专用机床配以专用夹具，并尽量使工序集中来提高生产率。除此以外，还应当考虑经济效果，以使生产成本尽量下降。

### 1. 工艺路线方案一（以毛坯外圆定位，先面后孔）

| 工序号 | 工序名称 | 工序内容 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 铣大头圆筒两端面 | 以圆筒外圆（V 型块）及毛坯端面定位，粗铣—精铣两端面，保证 56 mm 及两端面平行度 |
| Ⅱ | 钻—扩—铰 Ø22F8 孔 | 以两端面及外圆定位，钻（扩）至 Ø20 → 扩至 Ø21.8 → 铰至 Ø22F8；孔口 1×45° 倒角 |
| Ⅲ | 钻—铰 Ø8H9 孔 | 以 Ø22 孔及端面定位，钻 Ø7.8 → 铰 Ø8，保证位置度 Ø0.1 |
| Ⅳ | 铣叉口 12 两侧面 | 以 Ø22 孔及端面定位，粗铣至 13±0.1 → 精铣至 12（0/−0.35），Ra3.2；棱边倒角 |
| Ⅴ | 铣叉口 30×10 两端面 | 以 Ø22 孔及端面定位，用三面刃铣刀铣削 |
| Ⅵ | 热处理 | 调质 HB229—269 |
| Ⅶ | 热处理 | 所指表面高频淬火，HRC50—58，层深 1.2—2.5 mm |
| Ⅷ | 检验 | 按零件图检验各尺寸、精度与硬度 |

### 2. 工艺路线方案二（以毛坯铸孔定位，先孔后面）

方案二的工序划分与方案一基本相同，区别在于工序Ⅰ的定位基准：方案二先以毛坯铸出的 Ø19 孔定位（用可胀式心轴涨紧），加工两端面；再以两端面定位加工 Ø22F8 孔。

### 3. 两方案的分析比较与最终确定

| 比较项目 | 方案一（V 型块定位外圆） | 方案二（可胀心轴定位铸孔） |
| --- | --- | --- |
| 定位元件 | V 型块，结构简单，标准件 | 可胀心轴，需专门制造，结构复杂 |
| 定位可靠性 | 外圆为整圆，V 型块定位稳定，自动对中 | 铸孔为毛面、带拔模斜度，尺寸公差大（CT8～CT10），涨紧力不易控制 |
| 装夹刚性 | 刚性好，能承受端铣时的切削力与振动 | 薄壁筒身涨紧后易产生弹性变形，影响加工精度 |
| 操作与生产率 | 装夹方便，辅助时间短，适合大批大量生产 | 涨紧与松开费时，辅助时间长 |
| 端面对孔轴线垂直度 | 由工序Ⅱ以端面为基准加工孔来间接保证（工艺基准统一） | 由本工序直接保证，但受铸孔精度限制，实际难以达到 0.1 mm |

结论：采用方案一。 理由如下：第一，毛坯铸孔是毛面且带拔模斜度，用可胀心轴定位既复杂又难以保证精度，涨紧后还容易使薄壁筒身变形；第二，圆筒外圆是整圆，V 型块定位稳定可靠，夹具刚性好，能承受端铣时较大的切削力和振动；第三，V 型块为标准元件，夹具结构简单、制造容易、装夹方便，辅助时间短，符合大批大量生产对生产率的要求；第四，两端面与 Ø22 孔轴线的垂直度要求由后续工序"以已加工端面为基准加工孔"来保证，符合基准统一原则，同样可以满足 0.1 mm 的精度要求。

### 4. 加工顺序的安排原则

- 先面后孔：先加工大头圆筒两端面，再以端面为基准加工 Ø22F8 孔，可保证孔与端面的垂直度；

- 先基准后其他：先加工出精基准（两端面与 Ø22 孔），再加工 Ø8H9 孔、叉口等；

- 先粗后精：各表面的粗、精加工分开，粗加工切除大部分余量并释放内应力，精加工保证精度；

- 热处理工序的合理安排：调质作为预先热处理安排在粗加工之后、精加工之前；高频淬火作为最终热处理安排在精加工之后；高频淬火后一般不再进行大余量的切削加工，以免破坏硬化层；

- 检验工序：安排在热处理之后，用以检验零件是否满足图纸要求。

## （五）重点工序设计——铣大头圆筒两端面（工序Ⅰ）

### 1. 工序任务与技术条件

加工对象：大头圆筒的两个端面，即零件中部圆柱体的两端面（见零件图 A—A 剖面）。

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 两端面轴向距离 | 56 mm（短端 27 mm + 长端 29 mm） |
| 阶梯面尺寸 | 27 mm、29 mm |
| 端面外径 / 内径 | Ø40（毛坯）/ Ø19（毛坯铸孔） |
| 表面粗糙度 | Ra3.2 μm（精铣后） |
| 两端面相互平行度 | 0.1 mm（由一次装夹保证） |
| 端面对 Ø22 孔轴线的垂直度 | 0.1 mm（由工序Ⅱ以端面为基准加工孔保证） |

工序性质：端面本身尺寸公差要求不高（56 mm 为自由公差），Ra3.2 μm 属精铣即可达到的精度。本工序的主要作用是：为后续工序（钻—扩—铰 Ø22F8 孔等）提供定位与支承基准，并为叉口加工提供测量基准，属基准加工工序，其精度直接影响后续所有工序。

走刀安排：端面分粗铣、精铣两次走刀。粗铣切除主要余量（单边 2.5 mm），精铣修光并控制最终尺寸（单边 0.5 mm）；两端面各走一刀，一个工件共 4 次走刀。

### 2. 定位基准与装夹方案的确定

按基面选择的分析，本工序采用：

- 主要定位基准：大头圆筒外圆 Ø40，用 V 型块定位，限制 2 个移动与 2 个转动自由度；

- 轴向定位基准：毛坯圆筒的一端面，限制 1 个移动自由度；

- 夹紧方式：由顶针沿基座导轨顶压工件、与 V 型块共同构成夹紧，夹紧力作用点落在 V 型块支承面内，保证夹紧不破坏定位；

- 装夹后要求：两端面在同一次装夹中分粗、精铣完成，以保证两端面的平行度和 56 mm 尺寸。

### 3. 机床与刀具的选用

- 机床：X62W 卧式万能铣床。大批大量生产采用通用机床配专用夹具，符合"成批生产条件下一般应采用通用机床和专用工夹具"的原则；X62W 功率与刚度均能满足端铣要求，且操作方便、调整简单。

- 刀具：硬质合金端铣刀，D = 100 mm，z = 6。硬质合金刀具耐磨性好、许用切削速度高，适合铸钢件的大批大量生产；刀盘直径大于端面外径 Ø40，采用对称端铣，切削平稳。

### 4. 加工余量的确定

端面加工是轴向厚度的去除。毛坯总长：

L毛 = 56 + 2Z

式中 Z 为单边端面余量。Z 的查表要素：铸造方法（砂型、湿型、机器造型）、铸件材质（铸钢）、铸件基本尺寸档（>40～63 mm）、加工余量等级（砂型机器造型铸钢件取 G～H 级）。

查 GB/T 6414—2017 得 Z = 3 mm（单边）。

本工序端面余量分两次走刀切除：粗铣 2.5 mm + 精铣 0.5 mm = 3 mm，与查表值一致。

孔的加工余量：毛坯铸孔 Ø19，成品 Ø22F8，直径总余量 3 mm（单边 1.5 mm），由工序Ⅱ的钻（扩）→ 扩孔 → 铰孔三道工步去除。

### 5. 切削用量的确定

切削用量按"先选背吃刀量与每齿进给量，再算切削速度与主轴转速，最后按机床标准数列取整并校核"的步骤确定。

#### （1）粗铣

取背吃刀量 ap = 2.5 mm（单边），每齿进给量 fz = 0.15 mm/z。

取切削速度 v = 75 m/min，则

n = 1000v / (πD) = 1000 × 75 / (π × 100) = 238.7 r/min

按 X62W 主轴转速标准数列取 n = 235 r/min，则实际切削速度

v = πDn / 1000 = π × 100 × 235 / 1000 = 73.8 ≈ 74 m/min

进给速度

vf = fz · z · n = 0.15 × 6 × 235 = 211.5 ≈ 212 mm/min

#### （2）精铣

取 ap = 0.5 mm（单边），fz = 0.10 mm/z。

取 v = 94 m/min，则 n = 1000 × 94 / (π × 100) = 299 r/min，按标准数列取 n = 300 r/min，

v = π × 100 × 300 / 1000 = 94.2 ≈ 94 m/min

vf = 0.10 × 6 × 300 = 180 mm/min

#### （3）切削用量汇总

| 参数 | 粗铣 | 精铣 |
| --- | --- | --- |
| 切削深度 ap | 2.5 mm（单边） | 0.5 mm（单边） |
| 每齿进给量 fz | 0.15 mm/z | 0.10 mm/z |
| 主轴转速 n | 235 r/min | 300 r/min |
| 切削速度 v = πDn/1000 | 74 m/min | 94 m/min |
| 进给速度 vf = fz·z·n | 212 mm/min | 180 mm/min |
| 走刀次数 × 走刀长度 | 2 次 × 40 mm | 2 次 × 40 mm |
| 基本时间 tm = ΣL / vf | 0.38 min | 0.44 min |

走刀长度取 40 mm——端面外径 Ø40，切入与切出长度已计入其中。

基本时间校核：

- 粗铣 tm = 2 × 40 / 212 = 0.377 ≈ 0.38 min

- 精铣 tm = 2 × 40 / 180 = 0.444 ≈ 0.44 min

### 6. 时间定额与设备负荷

#### （1）单件时间定额

| 项目 | 符号 | 计算 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本时间 | T基 | 粗铣 0.38 + 精铣 0.44 | 0.82 min |
| 辅助时间 | T辅 | 装卸工件、开停机床、进退刀、测量 | 1.20 min |
| 工作地服务时间 | T服 | (T基 + T辅) × 10% = 2.02 × 10% | 0.20 min |
| 单件时间定额 | T单 | 0.82 + 1.20 + 0.20 | 2.22 min |

#### （2）设备负荷

每天的工作量：日产量 327 件，则该工序每天需占用的机时为

327 × 2.22 ≈ 726 min = 12.1 h/天

两班制每工作日可用机时 = 4 600 × 60 / 306 ≈ 902 min，故

设备负荷率 = 726 / 902 ≈ 80%

#### （3）设备台数

单台机床年有效工作时间即年时基数 4 600 h = 276 000 min。

- 单台年产能 = 276 000 / 2.22 ≈ 124 300 件/年

- 所需台数 = 100 000 / 124 300 = 0.80 → 取 1 台

- 设备负荷率 = 100 000 / 124 300 ≈ 80%

#### （4）校核

单件时间定额 T单 = 2.22 min 小于生产节拍 r = 2.76 min；单台日产能 = 902 / 2.22 ≈ 406 件/天，大于日产量 327 件/天。因此 1 台 X62W 卧式万能铣床即可满足 10 万件/年的生产要求，设备负荷率约 80%，留有 20% 的余量用于换刀、调整和偶发故障的处理，配置合理。

## （六）其余工序简述

除工序Ⅰ外，其余工序的加工内容与设备配置如下表。

| 工序 | 工步 | 工序内容 | 机床 | 夹具 | 刀具 | 量具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ | 1 | 钻导向孔并加工至 Ø20 | Z525 立式钻床 | 专用夹具 | 硬质合金扩孔钻 | 游标卡尺 |
| Ⅱ | 2 | 扩孔至 Ø21.8，预留 0.2 精加工余量 | Z525 立式钻床 | 专用夹具 | 硬质合金扩孔钻 Ø21.8 | 内径千分尺 |
| Ⅱ | 3 | 铰孔至 Ø22F8，保证尺寸精度与粗糙度 | Z525 立式钻床 | 专用夹具 | 硬质合金机用铰刀 Ø22F8 | 塞规 |
| Ⅱ | 4 | 孔口 1×45° 倒角，去毛刺 | Z525 立式钻床 | 专用夹具 | 45° 倒角刀 | 游标卡尺 |
| Ⅲ | 1 | 钻 Ø7.8 底孔 | Z525 立式钻床 | 专用夹具 | 直柄麻花钻 Ø7.8 | 塞规、游标卡尺 |
| Ⅲ | 2 | 铰孔 Ø8H9，保证 Ra3.2 与位置度 Ø0.1 | Z525 立式钻床 | 专用夹具 | 直柄专用铰刀 Ø8 | 塞规 |
| Ⅳ | 1 | 粗铣叉口 12 两侧面至 13±0.1，Ra6.3 | X52K 铣床 | 专用夹具 | 硬质合金铣刀 | 游标卡尺、塞尺 |
| Ⅳ | 2 | 精铣叉口 12 两侧面至 12（0/−0.35），Ra3.2 | X52K 铣床 | 专用夹具 | 硬质合金铣刀 | 粗糙度比较样块 |
| Ⅳ | 3 | 叉口两侧棱边倒角 | X52K 铣床 | 专用夹具 | 硬质合金倒角铣刀 | 游标卡尺 |
| Ⅴ | 1 | 粗铣叉口 30×10 两端面，ap=2.5、f=0.25 mm/r、n=475 r/min、v=119.3 m/min | X62 卧式铣床 | 专用夹具 | 硬质合金三面刃铣刀 Ø80 | 游标卡尺 |

说明：

- 各工序均以工序Ⅰ加工出的端面及工序Ⅱ加工出的 Ø22F8 孔作为统一定位基准，符合基准统一原则，可有效减小基准转换误差。

- 工序Ⅳ中叉口两侧面的加工须在同一次装夹中完成，以保证两侧面对 Ø22 孔轴线的对称度。

- 各工序的切削用量、时间定额与工作地服务时间一并填入机械加工工艺过程综合卡片（见附表）。

- 工序Ⅲ的 Ø8H9 孔对 Ø22 孔轴线有 Ø0.1 mm 的位置度要求，须由专用钻模保证，装夹时以 Ø22 孔和一端面定位。

## （七）热处理工序及其作用

本零件为铸钢件，且承受换挡冲击载荷，需安排两次热处理。

### 1. 调质（HB229—269）

#### 作用：

- 改善切削性能。铸钢件铸态组织中常有粗大的晶粒和魏氏组织，硬度不均匀，切削时容易"扎刀"、表面粗糙度差。调质后获得均匀的回火索氏体组织，硬度适中且均匀，切削性能明显改善，有利于后面各工序获得较小的表面粗糙度。

- 消除内应力。铸件在冷却过程中会产生较大的残余应力，若不消除，加工后零件会因应力重新分布而变形，使已加工表面失去精度。调质过程中的高温回火可有效消除这部分内应力，稳定零件的尺寸。

- 获得强韧兼备的力学性能。调质（淬火 + 高温回火）使零件心部获得回火索氏体，既具有较高的强度（Rm≥570 MPa 级别）又有良好的塑性和韧性（A≥15%、Akv≥24 J），能够承受换挡时的冲击载荷，避免叉脚根部因脆性而断裂。

- 为高频淬火准备组织条件。调质后的均匀细密组织能使后续高频淬火的加热温度与硬化层深度更易控制，淬火后硬度均匀、变形小。

工序位置安排：调质属预先热处理，应安排在粗加工之后、精加工之前。一方面，粗加工已切除大部分余量，此时调质可同时消除铸造应力和粗加工应力；另一方面，调质后的变形可在后续精加工中修正，不至于影响最终精度。

### 2. 高频淬火（HRC50—58，硬化层深度 1.2—2.5 mm）

#### 作用：

- 提高工作表面的耐磨性。拨叉叉脚的工作表面与齿轮环槽之间长期相对滑动，是零件的主要磨损部位。高频淬火使该表面获得高硬度（HRC50—58）的马氏体组织，显著提高耐磨性，延长零件使用寿命。

- 保留心部的韧性。高频感应加热只加热表层（硬化层 1.2—2.5 mm），心部组织不受影响，仍保持调质后的强韧性。这样零件就同时具备了"表面硬、心部韧"的性能，既耐磨又能抗冲击——这正是拨叉这类承受冲击磨损零件的理想性能组合。

- 变形小，适合作为最终热处理。高频淬火加热速度快、加热范围小，零件整体变形小，淬火后只需低温回火消除脆性即可，一般不安排后续磨削，工序简单、生产率高，适合大批大量生产。

工序位置安排：高频淬火属最终热处理，安排在精加工（工序Ⅳ、Ⅴ）之后。淬火后再安排去毛刺和检验工序；由于高频淬火变形小，一般不再安排磨削工序，以免磨掉硬化层，破坏表面硬度与硬化层深度的要求。

## （八）工艺文件的填写

将以上各工序的工序内容、机床、夹具、刀具、量具，以及切削用量（走刀次数、走刀长度、切削深度、进给量、主轴转速、切削速度）和工时定额（基本工时、辅助工时、工作地服务时间）等数据，一并填入机械加工工艺过程综合卡片（见附表）。

# 三、夹具设计

## （一）问题的提出

为了提高劳动生产率，保证加工质量，降低劳动强度，需要设计专用夹具。

本夹具用于工序Ⅰ——铣大头圆筒两端面。经过分析，本工序的特点是：工件为叉形铸钢件，刚性差；加工表面是环形端面，切削时刀具对工件的冲击与振动较大；年产量 10 万件，属大批大量生产，对辅助时间要求严格，且工件为毛坯件，表面为不平整的铸造毛面。

因此本夹具设计需要解决的主要问题是：

- 如何以毛坯的不加工表面（大头圆筒外圆）实现稳定可靠的定位，同时保证加工后两端面的平行度与 56 mm 尺寸；

- 如何使装夹方便迅速、辅助时间短，适应大批大量生产的节拍要求；

- 如何保证端铣时夹紧可靠，工件不在切削力作用下产生位移或变形；

- 如何快速、准确地确定刀具与工件的位置关系（对刀）。

经过比较，本夹具采用 V 型块定位 + 顶针顶压夹紧的结构方案，装于 X62W 卧式万能铣床工作台上，用硬质合金端铣刀对工件的两个端面分别进行粗铣与精铣。

## （二）夹具设计

### 1. 定位基准的选择

#### （1）定位基准的确定

由零件图可知，本工序加工的是大头圆筒的两个端面，工件上没有已加工表面可供利用，只能以毛坯表面定位。大头圆筒的外圆 Ø40 是完整的回转体，是零件上最适宜作粗基准的表面，因此选取它作为主要定位基准。

#### （2）定位方案与自由度分析

| 定位元件 | 所限制的自由度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V 型块 | 2 个移动 + 2 个转动 | 定位大头圆筒外圆 Ø40，自动对中，保证圆筒轴线位置 |
| 毛坯一端面（支承面） | 1 个移动 | 轴向定位，确定 56 mm 尺寸的起始位置 |
| 合计 | 5 个自由度 | 绕圆筒轴线的转动未限制 —— 该自由度不影响两端面的加工要求，属不完全定位，可行 |

#### （3）为什么选用 V 型块

- 大头圆筒外圆是整圆，V 型块定位具有自动对中作用，工件放入后圆筒轴线即被确定，定位稳定、重复精度高；

- V 型块是标准元件，制造简单、成本低，磨损后可更换，便于大批大量生产中的维修与更换；

- V 型块与工件的接触为两条母线，接触面积小、夹紧后压强集中，定位可靠且不易产生过定位；

- 相比可胀式心轴定位铸孔，V 型块避免了涨紧薄壁筒身引起的弹性变形问题。

#### （4）定位元件的结构要求

- V 型块的工作面应具有足够的硬度与耐磨性，材料取 45 钢，工作面淬火至 HRC40～45；

- 两个 V 型块（或一个长 V 型块）的工作面须等高，且对夹具体底面平行，其平行度公差取 0.03 mm；

- V 型块用螺钉与圆柱销固定在基座上，销钉定位以保证拆卸后重新装配的位置精度。

### 2. 对刀装置与夹具在机床上的安装

#### （1）对刀装置

本工序加工的是平面，需要保证加工面的位置尺寸，因此采用对刀块 + 塞尺的对刀方式：

- 对刀块安装在夹具体上，其工作面与定位基准（V 型块工作面）之间保持严格的尺寸关系，尺寸公差取 ±0.02 mm；

- 对刀时，将 2 mm 塞尺置于刀具与对刀块工作面之间，缓慢移动工作台使塞尺恰好能抽动，即认为刀具已调整到位；此时刀具的实际切削位置应为对刀块工作面尺寸减去塞尺厚度；

- 刀具调整好后必须锁紧工作台，加工过程中严禁刀具直接接触对刀块，以免损坏对刀块而丧失对刀精度。

#### （2）夹具在机床上的安装

- 夹具通过底面上的定位键与铣床工作台的 T 型槽配合，实现夹具相对机床的快速、准确定位；

- 用 T 型槽螺栓和压板将夹具压紧在工作台上；

- 定位键的两个侧面与夹具底面的平行度、定位键与 T 型槽的配合间隙，是影响夹具安装精度的主要因素，装配时应保证导轨滑动平稳、无卡滞。

### 3. 切削力与夹紧力的计算

【本节计算框架如下，具体数值待补充】

#### （1）切削力的计算

端铣时的铣削力按《切削用量简明手册》给出的经验公式计算：

F = (CF · ap^xF · fz^yF · ae^uF · z) / (d0^qF · n^wF)

式中：CF、xF、yF、uF、qF、wF——与工件材料和刀具材料有关的系数与指数；

ap——背吃刀量（mm）；fz——每齿进给量（mm/z）；ae——切削宽度（mm）；

d0——铣刀直径（mm）；z——铣刀齿数；n——主轴转速（r/min）。

代入本工序数据（ap = 2.5 mm、fz = 0.15 mm/z、ae = 40 mm、d0 = 100 mm、z = 6、n = 235 r/min，工件材料 ZG310-570），计算得：

F = 【待补】 N

由于两端面同时由同一次走刀分别加工，且每端面单独铣削，取 F实 = F。

#### （2）夹紧力的计算

为保证工件在切削力作用下不产生位移，夹紧力 N 应满足：

N ≥ K · F / (f1 + f2)

式中：f1——夹具定位面与工件定位面之间的摩擦系数；f2——夹具夹紧面与工件被夹紧面之间的摩擦系数（均取 0.25）；

K——安全系数，K = K1·K2·K3·K4，其中 K1 为基本安全系数 1.5，K2 为加工性质系数 1.1，K3 为刀具钝化系数 1.1，K4 为断续切削系数 1.1，故 K = 1.5 × 1.1 × 1.1 × 1.1 ≈ 2.0。

代入得所需的实际夹紧力：

N = 【待补】 N

#### （3）夹紧机构与实际夹紧力校核

本夹具采用顶针顶压式夹紧，由手柄经轴与滚动轴承驱动顶针沿基座导轨前移压紧工件。设夹紧机构在夹紧方向上的实际作用力为 N实，则须满足 N实 > N。

【待补：夹紧机构传力比 i 的确定、手柄作用力与气缸/手力输入、N实 的计算与校核】

### 4. 定位误差分析

【本节分析框架如下】

#### （1）定位元件尺寸及公差的确定

本夹具的主要定位元件为 V 型块，其工作面的基准尺寸与公差按加工零件的相应尺寸确定：V 型块工作面夹角取 α = 【待补】°，工作面对基座底面的平行度公差取 【待补】 mm，两 V 型块工作面之间的距离尺寸与公差为 【待补】。

#### （2）基准不重合误差（Δjb）

本工序的定位基准为毛坯外圆 Ø40 的轴线，设计基准（工序基准）为两端面轴向距离 56 mm 的起始端面，两者在轴向方向上是重合的，因此轴向尺寸方向上的基准不重合误差为零。

在径向方向上，V 型块以外圆定位，外圆直径公差 ΔD 会引起工件轴线的径向位移：

Δjb = ΔD / (2 · sin(α/2))

代入毛坯外圆直径公差 ΔD = 【待补】 mm、V 型块夹角 α = 【待补】°，得：

Δjb = 【待补】 mm

#### （3）基准位移误差（Δjw）

Δjw 由 V 型块工作面与工件外圆的配合间隙以及 V 型块工作面的制造误差引起：

Δjw = 【待补】 mm

#### （4）定位误差合成与校核

定位误差 Δdw = Δjb + Δjw = 【待补】 mm，与工序尺寸公差 T = 【待补】 mm 比较，须满足：

Δdw ≤ T / 3

故本夹具的定位精度【可通过 / 不通过】校核。

#### （5）加工后的平行度误差

两端面在同一次装夹中分粗、精铣完成，两端面的平行度主要取决于机床主轴轴线对工作台面的垂直度以及夹具的装夹变形，理论上不受定位误差影响，故两端面平行度 0.1 mm 的要求可以满足。

### 5. 夹具设计及操作的简要说明

#### （1）结构组成

本夹具为铣床夹具，主要由以下部分组成（明细见夹具总装图）：

| 序号 | 名称 | 材料 | 数量 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴承 GB/T276 | GCr15 | 4 | 支承轴，减小转动阻力 |
| 2 | 轴 | 45 钢 | 1 | 传递手柄的转动/移动，驱动顶针 |
| 3 | 轴承盖 | 45 钢 | 1 | 固定轴承，防尘 |
| 4 | 外六角螺栓 GB/T5783 | 45 钢 | 2 | 紧固轴承盖 |
| 5 | 基座 | 45 钢 | 1 | 夹具体本体，承载并支承全部元件，底面与定位键安装于工作台 |
| 6 | 平垫圈 GB/97.1 | Q235 | 6 | 螺栓防松 |
| 7 | V 型块 | 45 钢 | 1 | 定位大头圆筒外圆 Ø40 |
| 8 | 外六角螺栓 GB/T5783 | 45 钢 | 2 | 紧固 V 型块 |
| 9 | 顶针 | 45 钢 | 1 | 顶压工件，与 V 型块共同夹紧 |
| 10 | 手柄 | 45 钢 | 1 | 手动操作，驱动夹紧机构 |

#### （2）操作过程

- 将夹具用定位键和 T 型槽螺栓装夹在 X62W 铣床工作台的正确位置上，用百分表找正；

- 转动手柄，将顶针退到最右（松开）位置；

- 把工件的大头圆筒外圆放入 V 型块，并使毛坯端面靠紧轴向支承面；

- 反向转动手柄，顶针沿基座导轨前移，压紧工件；

- 用对刀块与 2 mm 塞尺对刀，调整刀具位置后锁紧工作台；

- 开动机床，粗铣两端面（ap = 2.5 mm，走刀 2 次）；

- 进刀至精铣位置，精铣两端面（ap = 0.5 mm，走刀 2 次）；

- 退刀、停机，反向转动手柄松开顶针，取出工件。

#### （3）设计要点

- 采用顶针顶压式夹紧，夹紧力作用点位于 V 型块支承面范围内，保证夹紧不破坏定位；

- 夹紧机构转动的轴由 4 个滚动轴承支承，转动灵活、操作省力，可缩短辅助时间，适应大批大量生产的节拍要求；

- 切屑排出方向与夹紧机构分离，避免切屑堆积影响定位与操作；

- 夹具结构的整体刚度足够，能够承受端铣时断续切削产生的冲击与振动；

- 夹具体为铸件/锻件，加工前应进行去应力退火，以稳定尺寸、防止使用中变形。

#### （4）使用注意事项（见夹具总装图技术要求）

- 装配前零件去毛刺，无锈蚀；

- 导轨滑动平稳无卡滞，导轨导向面对夹具底面平行度 0.03 mm；

- 对刀块工作面相对定位基准尺寸公差 ±0.02 mm；采用 2 mm 塞尺对刀，刀具禁止直接接触碰对刀块；

- 夹具以定位键安装于铣床工作台，夹紧不得破坏工件定位；

- 未注尺寸公差按 GB/T1804—m，未注形位公差按 GB/T1184—K。

## （三）夹具体主要技术要求

夹具体（基座）是整个夹具的骨架，其加工精度直接影响夹具的装配精度和使用性能，零件图上应标注以下技术要求：

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 材料 | 45 钢，锻坯，去应力退火（或 HT200 铸件，时效处理） |
| 底面 | 磨削，平面度 0.02 mm，Ra1.6 μm |
| 底面与定位支承面（V 型块安装面）平行度 | 0.03 mm |
| 底面与导轨导向面平行度 | 0.03 mm |
| 定位键安装槽 | 与底面垂直度 0.02 mm，对底面平行度 0.02 mm |
| 其余加工面 | Ra6.3 μm |
| 毛坯缺陷 | 无裂纹、夹渣 |
| 锐边 | 倒钝 |
| 未注公差 | 尺寸公差 GB/T1804—m，形位公差 GB/T1184—K |

# 参考文献

- 王先逵. 机械制造工艺学. 北京：机械工业出版社.

- 机械制造工艺学课程设计指导书.

- 李益民. 机械制造工艺设计简明手册. 北京：机械工业出版社.

- 艾兴，肖诗纲. 切削用量简明手册. 北京：机械工业出版社.

- 机械设计手册（第五版）. 北京：机械工业出版社.

- GB/T 11352—2009 一般工程用铸造碳钢件.

- GB/T 6414—2017 铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量.

- GB/T 1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差.

- GB/T 1184—1996 形状和位置公差 未注公差值.